| 附件： 三格化粪池、脚踏式冲厕器设备数据明细表 |
| --- |
| 产品 名称 | 数量（套） | 产品要求 |
| 三格式化粪池 | 1套 | 化粪池池体总容积不小于1.5立方米，池体最小壁厚不小于4mm。拉伸强度共聚聚丙烯（PPR、PPB）材质≥22MPa,聚氯乙烯（PVC）≥25MPa，聚乙烯（PE）≥20MPa。断裂伸长率，共聚聚丙烯（PPR、PPB）材质≥150%,聚氯乙烯（PVC）≥30%，聚乙烯（PE）≥120%。抗冲击性，按照GB/T14152检测方法，20℃±2℃，质量1kg，d90型落锤，2.5m高，冲击6个位点，分别位于池体顶部、侧面、底部等重要承力点位置，试验后无破裂、损坏，不撕裂，无影响使用的形变。负压实验，按照CJ/T489检测方法，室温，－0.03MPa气压（15min）,无破损，裂缝。静荷载性能，在23℃±2℃环境下，通过加载平板在其顶部均匀施加6kN试验压力，加载24h后，化粪池无破裂、裂缝，组装连接处不错位、不撕裂，无影响使用的形变。抗跌落性，在23℃±2℃环境下，底部朝下自由跌落，跌落高度1.2米，连续跌落3次，池体及组装连接处不破裂、无损坏、无影响使用的变形。耐腐蚀性，对化粪池池体进行耐酸、耐碱实验，表面无变化。密封性，化粪池整体不应渗漏、各池体间不应相互渗漏，保证第二格粪便厌氧发酵。过粪管、井筒、井盖等配件齐全，且能与化粪池主体配套使用，有利于安装操作、保证密封性。过粪管内径不小于100mm，内壁平整光滑。第一池体过粪管下端管口距池底高度为池体有效容积高度三分之一，第二池体过粪管下端管口距池底高度为池体有效容积高度二分之一，且池体两处过粪管交错设置。化粪池池体第一池清渣口、第二池观察口直径不小于200mm，一般不超过250mm，第三池清掏口直径大于清渣口和观察口。化粪池使用寿命不小于20年。 |
| 脚踏式冲厕器 | 1套 | 贮水桶总容积不小于50L，贮水桶壁厚均匀，最小壁厚不小于2mm。筒体要采用高密度泡沫做保温处理，厚度≥30mm。贮水桶和高压冲水泵应选用保温性能好，维修保养方便快捷的产品，脚踏盖等易损件也应选用结实耐用的产品。一次最大出水量不小于0.3L。脚踏式冲厕器各部位的结构和构造形式、所用零部件及主要工程材料等应符合使用要求，弹簧等金属部件应做相应的防腐处理，长时间水中浸泡无腐蚀，活塞必须采用耐磨材料。有效踩踏次数应在5万次以上。高压冲水泵由工程聚丙烯、丙烯晴、丁二烯一苯乙烯注塑组合成型，出水口压力≥0.2mpa，冲水管为采用带保温钢丝软管，厚度≥2.5mm。冲厕器3年内出现质量问题免费维修。 |